GF10PC

Source lampshade、Instrument panel cover、CD

Application Electronics

Performance table

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Testing standards |  |
| Melt Flow Index | ISO 1133 | 20g/10min |
| Tensile strength | ISO 527 | 50MPa |
| Elongation | ISO 527 | 10% |
| Bending strength | ISO 178 | 80MPa |
| Bending modulus | ISO 178 | 2400MPa |
| Notched IZOD Impact | ISO 180 | 10KJ/m2 |
| Density | ISO 1183 | 1.25g/cm3 |
| FR | UL94 | 3.0MM V0 |